Wymagania dotyczące tabliczek emaliowanych:

Tabliczki z nazwami ulic muszą być wykonane dokładnie zgodnie ze wzorem tabliczek dotychczas stosowanych na terenie miasta Częstochowy (zdjęcie w załączeniu), wg poniższych zaleceń:

1. Tabliczka stalowa, gr. blachy stalowej bez emalii min. 1,5mm, emaliowana obustronnie emalią piecową (wypalaną 
w piecu w temp. do 9000C), uwypuklona.

2. Wymiary tabliczki:

- szerokość – 200 mm ( przed uwypukleniem),

- długość dostosowana do długości nazwy ulicy, max długość do 1200mm.

3. Kolor:

- tła –niebieski, zgodny ze wzorem tabliczek dotychczas stosowanych (zdjęcie w załączeniu),

- liter – biały,

- ramki – biały,

- tylna strona tabliczki – czarny.

4. Krój liter: zgodny ze wzorem tabliczek dotychczas stosowanych (zdjęcie w załączeniu)

5. Wysokość liter:

- małe 80mm

- duże 125mm.

6. Litery i ramka wyniesione poza poziom lica – wypukłe (nanoszone na przygotowane lico i ponownie wypalane), zgodnie ze wzorem tabliczek dotychczas stosowanych (zdjęcie w załączeniu).

7. Otwory do mocowania tabliczek rozmieszczone w narożach tabliczki i wykonane przed emaliowaniem.

8. Montaż do słupka / słupa:

Tabliczka montowana na słupkach lub innych konstrukcjach wsporczych (latarnie, słupy trakcyjne, itp.) - wzmocniona profilami montażowymi z ceownika aluminiowego, przykręconymi do obu dłuższych boków tabliczki (zdjęcie 
w załączeniu). Montaż tabliczki polega na trwałym przymocowaniu tabliczki obejmą uniwersalną do słupka lub taśmą stalową do innej konstrukcji (np. latarnia) z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej. W przypadku montażu 
do słupka obejmy powinny być przykręcone do profili montażowych (zdjęcie w załączeniu).

Wymagania dotyczące słupków do tabliczek emaliowanych:

1. Słupki do tabliczek z nazwami ulic z rury stalowej ocynkowanej (zgodnie z normą PN/H-74200:1998) o średnicy 60mm, o długości całkowitej 3,5m, wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia. Górny koniec słupka zabezpieczony spawanym zewnętrznym deklem. Dolna część słupka na długości 80cm zabezpieczona bitumem. Do podstawy słupka powinno być przyspawane zabezpieczenie uniemożliwiające obrócenie i wyciągnięcie słupka z fundamentu.

2. Posadowienie słupka

Słupek powinien być umieszczony w fundamencie. Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu 
C-12/15 (odpowiednik B-15) o wymiarach: wysokość 80cm, przekrój poziomy 30x30cm.

Montaż tabliczek z nazwami ulic na istniejących lub nowych słupkach oraz na urządzeniach „obcych” (latarnie, słupy trakcyjne, itp.), a także na ogrodzeniach i elewacjach wymaga każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, przed przystąpieniem do robót.