WYKAZ NAZW TABLICZEK

Bolesława Limanowskiego – 1 sztuka

Fryderyka Chopina – 1 sztuka

Leona Wasilewskiego – 3 sztuki

Gen. Józefa Bema- 1 sztuka

Św. Jana – 1 sztuka

Ks. Piotra Skargi – 1 sztuka

Parametry techniczne tabliczek:

Wielkość tabliczek 980x326 mm

Wykonana z dwóch płatów blachy aluminiowej o grubości 1 mm  ( aluminium 1050 H 12 chemicznie odtłuszczone)  pokrytych białą folią odblaskową 3M 4750  lub równoważną (folia pierwszej generacji, 7-letnia). Całość umieszczona w ocynkowanej ramce, malowanej proszkowo na kolor RAL 7026

Napis i tło  wykonane drukiem solwentowym twardym ( druk oparty na farbach zawierających cyklohexanol, o bardzo dobrych właściwościach odpornościowych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne) Technologia druku solwentowego opiera się na  bezstykowym druku farbami solwentowymi, które pod wpływem wysokiej temperatury trwale łączą się z podkładem. Wydruki solwentowe są całkowicie wodoodporne, odporne na niskie i wysokie  temperatury, odporne na promieniowanie ultrafioletowe),o rozdzielczości 1040 dpi. Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych. Zabezpieczenie tablicy folią ochronną anty-UV. Tablica zawiera nieusuwalny znak Zamawiającego tj. “XXXXXXX” widoczny pod kątem 30 stopni, wykonany technologią laserową w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej stanowiącej lico znaku.

Tablica mocowana jest do słupka przy pomocy taśmy nierdzewnej chromowo-niklowej o minimalnej szerokości 12,7 mm i zapinek. tabliczki montowane w ramce. Na przykład jeśli w wykazie jest wymieniona 1 szt. to znaczy, że zamawiamy dwie tabliczki wkładane do ramki, które tworzą pojedynczą obustronną tabliczkę montowana do słupka za pomocą taśm montażowych. Na zestaw skoda się ramka 1szt.  i dwie jednostronne tabliczki.