D-05.04.01 NAWIERZCHNIA BOISKA CPV 45233000-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

nawierzchni boisk sportowych  dla zadania:

ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA  TERENIE GMINY  WŁOCŁAWEK

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni boisk

i bieżni do skoku w dal.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-S-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera.

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni boisk

Do wykonania nawierzchni boiska należy użyć następujące materiały:

NAWIERZCHNIA  SPORTOWA BOISKA

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa np. typu Natrysk  z granulatu

gumowanego z lepiszczem  poliuretanowym grub. 3+11mm i strukturalnym

powleczeniem  natryskowym z barwionego  poliuretanu

Dolna warstwa grub.11mm układana na warstwie ET to mieszanka granulatu gumowego SBR frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym . Górna warstwa grub.3mm to mieszanka granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5mm i lepiszcza poliuretanowego. Kolorystyka wg projektów budowlanych

- warstwa stabilizująca poliuretanowa np.  typ ET grub. 30mm

- podbudowa z kruszywa łamanego twardego pochodzenia magmowego stabilizowana

mechanicznie  grub. 18cm w  tym:

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0/16mm grub. 3cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5mm  grub. 15cm

- w-wa odcinająca z piasku  grub. 8cm

- wzmocnienie podłoża z geowłókniny 250g/m2

- w-wa odcinająca z piasku grub. 8-10cm z nadaniem spadków

-grunt stabilizowany cementem o RM=1,5MPa grub. 10cm dla boiska w Humlinie i Poddębicach

- sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is>0,98

Boisko ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z oporem o F=0.04m2

z betonu C8/10

Obrzeża przykryć nawierzchnią poliuretanową natryskową

W wyznaczonym miejscu do piłki koszykowej ustawić  stojaki do kosza z tablicą

Stojak  umocować na  fundamentach betonowych o wielkości   określonej przez

producenta posiadającego  atesty na produkowane urządzenie.

W połowie boiska do piłki siatkowej wyznaczonej liniami w odl. 1m od linii bocznej

zamontować  słupki do siatkówki  -aluminiowe  w  fundamencie  betonowym

Boiska wydzielić liniami wg obowiązujących kolorów i geometrii

Nawierzchnie poliuretanowe muszą posiadać parametry zgodne z   obowiązującą  w Unii Europejskiej normą na nawierzchnie poliuretanowe PN-EN  14877:2014.

2.3. Wymagania dla nawierzchni syntetycznej boiska

Oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia syntetyczna boiska powinna legitymować się :

-certyfikatem lub deklarację zgodności z PN-EN 14877:2014

-atestem higieniczny PZH na system natryskowy

-kartę techniczną

-autoryzację producenta nawierzchni  z potwierdzeniem wystawionym dla Wykonawcy

że zastosował oryginalne  i normatywne ilości składników do produkcji nawierzchni

-badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni boiska

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni boisk i skoku w dal powinny być wykonane przy wykorzystaniu następującego

sprzętu:

– zagęszczarki,

– sprzęt do układania nawierzchni syntetycznej dostarczony lub zaaprobowany na piśmie przez dostawcę materiałów

do wykonania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały do wykonania nawierzchni boisk i bieżni do skoku w dal można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

Materiały pylaste i pylące winny być przewożone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

Materiały do wykonania nawierzchni syntetycznej winny być przewożone w oryginalnych opakowaniach producenta

z oznaczoną datą przydatności do użycia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Nawierzchnia boiska powinna być wykonywana przez firmę posiadającą doświadczenie w realizacji tego typu

nawierzchni oraz posiadającą odpowiednio wyposażone laboratorium. Prace należy wykonywać w porze bezdeszczowej w temp powyżej 5 stopni C. Nawierzchnia winna być sucha i czysta

Firma wykonująca nawierzchnię syntetyczną musi posiadać autoryzację wydaną przez producenta materiałów

(systemu) wydaną na zadanie objęte niniejszą SST.

5.2. Warunki przystąpienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnia boiska będzie wykonane na konstrukcji:

5.3. Wykonanie podsypki piaskowej – wg SST D-04.02.01.

5.4. Ustawienie obrzeży betonowych na ławach z betonu – wg SST D-08.03.01.

5.5. Wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa łamanego – wg SST D-04.04.02.

5.6. Wykonanie nawierzchni boiska

Obrzeża należy przykryć poliuretanem

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji atesty i aprobaty wyszczególnione w punkcie 2.2. Wszystkie warstwy nawierzchni muszą być wykonane według

technologii wyszczególnionej w aprobacie technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.3. Badania jakości wykonanej nawierzchni

Wymagania dla wykonanej nawierzchni syntetycznej:

Wykonaną nawierzchnię należy badać wg instrukcji producenta oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej.

Nierówności podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą

przekraczać 6 mm.

Spadki poprzeczne wykonanej nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją

± 0,5%.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych

powyżej powinny być naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 1.3.

Cena wykonania nawierzchni boiska wraz z opaską obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

– wykonanie warstw nawierzchni syntetycznej stabilizującej i typu Natrysk wraz z liniami boisk.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady, Warszawa 1982