OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M – 19.01.01a

KRAWĘŻNIK  MOSTOWY  KAMIENNY

Warszawa 2020

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy zlecaniu i realizacji robót na drogowych obiektach inżynierskich.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień  30 września 2020 r.

Przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3

2. Materiały	4

3. SPRzĘT	9

4. Transport	9

5. Wykonanie robót	11

6. Kontrola jakości robót	13

7. Obmiar robót	15

8. Odbiór robót	15

9. Podstawa płatności	15

10. Przepisy związane	16

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| ST | - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem krawężników kamiennych na obiektach mostowych.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogowych obiektach inżynierskich.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustawienia krawężników kamiennych na ustroju niosącym obiektów inżynierskich.

Niniejsza OST obejmuje wykonanie podlewki pod krawężnik, jego zakotwienie w betonie chodnika oraz uszczelnienie między krawężnikiem i betonem kapy.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężnik – element długości większej od 300 mm, powszechnie stosowany jako obramowanie drogi lub ścieżki.

1.4.2. Krawężnik z powierzchnią obrabianą – krawężnik o zmodyfikowanym wyglądzie uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej obróbki mechanicznej lub termicznej.

1.4.3. Powierzchnia górna – powierzchnia krawężnika widoczna podczas użytkowania.

1.4.4. Powierzchnia skośna – zamierzone odchylenie od pionu powierzchni krawężnika od strony jezdni.

1.4.5. Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy maksimum do 0,5 mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami (np. przez polerowanie, szlifowanie lub piłowanie tarczą diamentowa albo piłą).

1.4.6. Powierzchnia z grubą fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie różnicy większej od 2 mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami (np. przez groszkowanie, obrabianie mechaniczne z widocznymi śladami narzędzi, śrutowanie lub obróbkę płomieniową).

1.4.7. Powierzchnia szlifowana – powierzchnia polerowania bez połysku lub matowa.

1.4.8. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane z zastosowaniem obróbki mechanicznej.

1.4.9. Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka jak po rozłupaniu.

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2.

## 2.2. Stosowane materiały

Do wykonania robót wg niniejszej OST należy stosować materiały:

- krawężniki kamienne,

- podlewkę z zaprawy niskoskurczowej,

- kotwy,

- klej do wklejania kotew,

- materiały uszczelniające.

2.2.1. Krawężniki kamienne

Zgodnie z niniejszą OST należy stosować krawężniki kamienne, dla których wystawiono deklarację właściwości użytkowych odwołującą się do normy PN-EN 1343 [4]. Krawężniki powinny mieć ścięcie od strony jezdni, powyżej poziomu nawierzchni , o pochyleniu nie większym  niż 2,5:1 i nie mniejszym niż 4:1.

2.2.1.1. Wymagania wobec standardów wykonania krawężnika kamiennego

W tabelach od 1 do 4 podano dopuszczalne odchyłki wymiarów i nierówności powierzchni krawężników, zgodnie z PN-EN 1343 [4] w zależności od klasy i rodzaju wykończenia powierzchni.

Tabela 1.	Dopuszczalne odchyłki od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości krawężnika

| Położenie | Szerokość | Wysokość |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Klasa 1 | Klasa 2 |
| Oznaczenie znakiem |  | H1 | H2 |
| Pomiędzy dwiema powierzchniami ciosanymi | ±10 mm | ±30 mm | ±20 mm |
| Pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną | ±5 mm | ±30 mm | ±20 mm |
| Pomiędzy dwiema powierzchniami obrabianymi | ±3 mm | ±10 mm | ±10 mm |

Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki na skosach krawężników z fazą

|  | Klasa 1 | Klasa 2 |
| --- | --- | --- |
| Oznaczenie znakiem | D1 | D2 |
| Powierzchnie piłowane | ±5 mm | ±2 mm |
| Powierzchni ciosane | ±15 mm | ±15 mm |
| Powierzchnie obrabiane | ±5 mm | ±5 mm |

Tabela 3. Dopuszczalne odchyłki powierzchni czołowych krawężników prostych

|  | Ciosane | Obrabiane |
| --- | --- | --- |
| Prostoliniowość krawędzi równoległych do powierzchni górnej | ±6 mm | ±3 mm |
| Prostoliniowość krawędzi prostopadłych do powierzchni górnej, 3 mm od góry | ±6 mm | ±3 mm |
| Prostopadłość pomiędzy powierzchniami górną i czołową, gdy tworzą one kąt prosty | ±10 mm | ±7 mm |
| Nierówności górnej powierzchni | ±10 mm | ±5 mm |
| Prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną i powierzchnią tylną | Wszystkie krawężniki ± 5 mm |  |

Tabela 4.	Dopuszczalne odchyłki wypukłości i wklęsłości na powierzchni czołowej krawężnika

| Powierzchnia ciosana | +10 mm, -15 mm |
| --- | --- |
| Powierzchnia z grubą fakturą | +5 mm, -10 mm |
| Powierzchnia z drobną fakturą | +3 mm, -3 mm |

Na podstawie powyższych wymagań, w celu uniknięcia niejednoznaczności, projektant w ST określi wymagane klasy  wykonania i rodzaje obróbki powierzchni krawężnika.

2.2.1.2. Wymagania wobec cech fizyko-chemicznych i wytrzymałościowych krawężnika

- Odporność na zamrażanie/rozmrażanie

Projektant w ST, na podstawie tabeli 5, powinien określić wymaganą klasę odporności materiału krawężnika na zamrażanie-rozmrażanie.

Tabela 5. Odporność materiału krawężnika na zamrażanie/rozmrażanie

| Klasa | Klasa 0 | Klasa 1 |
| --- | --- | --- |
| Oznaczenie znakiem | F0 | F1 |
| Wymaganie | Brak wymagań dotyczących odporności na zamrażanie/rozmrażanie | Odporne wg PN-EN 12371 [5] (≤20% zmiany wytrzymałości na zginanie) |

- Wytrzymałość na zginanie

Należy stosować krawężniki, dla których obciążenie niszczące jest większe od zalecanego minimalnego obciążenia niszczącego w zależności od lokalizacji (obiekt użytkowany przez pojazdy, kładki dla pieszych, kładki rowerowe) wynoszącego:

- na kładkach dla ruchu pieszego i rowerowego: 3,5 kN

- na obiektach inżynierskich użytkowanych przez samochody osobowe i ciężarowe: 25 kN

Obciążenie niszczące dla  zastosowanego krawężnika zostanie określone na podstawie wytrzymałości materiału krawężnika na zginanie zadeklarowanej przez producenta zgodnie z PN-EN 12372 [6] oraz przekroju zastosowanego elementu.

- Nasiąkliwość

Jeśli Projektant tak wymaga, producent powinien zadeklarować maksymalną nasiąkliwość badaną wg PN-EN 13755 [7].

Zaleca się nasiąkliwość nie większą niż 0,5%.

- Opis petrograficzny

Producent powinien dostarczyć opis petrograficzny kamienia do wykonania krawężnika, sporządzony wg PN-EN 12407 [8].

- Chemiczna obróbka powierzchni

Producent powinien podać, czy krawężnik był poddany chemicznej obróbce powierzchni i jaka to była obróbka.

2.2.1.3. Wygląd krawężnika

Kamień może mieć wygląd zróżnicowany pod względem barwy, użylenia i struktury, dlatego w celu określenia cech wizualnych produktu i uniknięcia późniejszych sporów producent na żądanie odbiorcy (Wykonawcy, Zamawiającego) powinien dostarczyć próbkę odniesienia. Próbka odniesienia powinna składać się z kilku fragmentów kamienia naturalnego o wymiarach wystarczających do pokazania wyglądu gotowego wyrobu oraz przybliżonego pojęcia w odniesieniu do barwy, wzoru, użylenia, struktury i wykończenia powierzchni.

Próbka powinna pokazywać ogólną tonację zabarwienia i wykończenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna w jakikolwiek sposób sugerować całkowitej jednolitości barwy i użylenia partii wybranej na podstawie tej próbki.

Próbkę odniesienia należy przekazać odbiorcy w celu zaprezentowania charakterystycznych właściwości oferowanego materiału, takich jak: pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, żyły krystaliczne i rdzawe palmy (wymienionych właściwości nie traktuje się jako wad i nie wykorzystuje jako powodu do odrzucenia materiału).

Do próbki powinna być dołączona informacja zawierająca nazwę i adres dostawcy, jak również identyfikacja materiału łącznie z nazwa handlową, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia i rejonem wydobycia.

Próbki odniesienia powinny także pokazywać proponowane wykończenie powierzchni.

2.2.2. Materiały do wykonania podlewki pod krawężnik

Do wykonania podlewki pod krawężnik zaleca się stosowanie jednoskładnikowej gotowej (do użycia po wymieszaniu z wodą) zaprawy niskoskurczowej o właściwościach:

Tabela 6.Właściwości zaprawy na podlewkę pod krawężnik

| l.p. | Właściwość | Wymaganie | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie | ≥45 MPa | PN-EN 196-1 [9] PN-EN 12190 [10] |
| 2 | Wytrzymałość na odrywanie | ≥2 MPa | PN-EN 1542 [11] |
| 3 | Skurcz po 90 dniach | ≤1,0 %o | PN-EN 12617-4[12] |
| 4 | Mrozoodporność | ubytek masy ≤ 5% (po 200 cyklach) Spadek wytrzymałości na ściskanie ≤ 20% (po 200 cyklach) Spadek wytrzymałości na zginanie ≤ 20% (po 200 cyklach) Wytrzymałość na odrywanie ≥ 2 MPa (po 200 cyklach) | IBDiM PB/TM-1/12[29] IBDiM PB/TM-1/6[30] |
| 5 | Absorbcja kapilarna | ≤ 0,5 kg/m2∙h0,5 | PN-EN 13057 [13] |

Można stosować zaprawę klasy R4, dla której producent przedstawi deklarację właściwości użytkowych odnosząca się normy PN-EN 1504-3 [28].

2.2.3. Drenaż za i pod krawężnikiem

Wzdłuż krawężnika od strony kapy, jak i pod krawężnikiem należy ułożyć dreny odprowadzające wodę do sączków i wpustów. Dreny należy wykonać wg odrębnej specyfikacji, np. OST M.16-01.03a.[3]

Uwaga: Nie zaleca się stosowania podbudowy krawężnika z warstwy grysu otoczonego żywicą w miejsce zaprawy niskoskurczowej i drenów pod krawężnikiem, gdyż:

- albo warstwa grysu jest podbudową krawężnika i wykonana powinna być z grysu o uziarnieniu 2/12 z odpowiednią ilością żywicy, aby związać ją z krawężnikiem, wtedy jednak nadmiar żywicy spłynie do drenu i całkowicie go zaklei,

- albo stanowić ma ona warstwę drenażową i wykonana powinna być z grysu o frakcji 4/8 otoczonego niewielką ilością żywicy, przez co nie zostanie wtedy dostatecznie związana z materiałem krawężnika i będzie miała zbyt małą nośność.

2.2.4. Materiały do mocowania krawężnika w kapie

2.2.4.1. Pręty kotwiące

Do mocowania krawężników w kapie należy stosować elementy kotwiące nie powodujące korozji, która szczególnie w przypadku niestarannie wykonanych robót, uwidacznia się po pewnym czasie na powierzchni krawężnika.

Dla materiału kotew powinna być została sporządzona deklaracja właściwości użytkowych, zgodnie z którą pręty powinny być przeznaczone do zbrojenia betonu w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.

Zaleca się stosowanie do kotwienia krawężników pręty kompozytowe z włókien szklanych, charakteryzujące się parametrami wg ISO 10406-1 [14]:

- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie: ≥1000 MPa,

- wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie: ≥100 MPa,

- odporność na alkalia –spadek wytrzymałości na rozciaganie:≤20%.

Do kotwienia krawężników można stosować pręty ze stali odpornych na korozję, spełniających wymagani normy PN-EN 10088-3 [15], o wytrzymałości na rozciąganie ≥ 500 MPa oraz prętów aluminiowych ze stopu 6082 spełniającymi wymagania normy PN-EN 754-2 [16].

Dopuszcza się stosowanie prętów ze stali o właściwościach wg PN-EN 10080 [17]  o wytrzymałości na rozciąganie ≥ 500 MPa, ocynkowanych ogniowo w wytwórni zgodnie z PN-EN ISO 1461 [18], pod warunkiem zachowania ścisłych reżimów podczas wykonywania kotwienia prętów oraz wykonywania uszczelnienia między krawężnikiem i betonem kapy.

Do każdej partii prętów metalowych wytwórca jest obowiązany dołączyć dokument kontroli – świadectwo odbioru, typ. 3.1, wg PN-EN 10204 [19].

Średnica prętów powinna odpowiadać wymaganiom producenta kleju mocującego. Jeśli producent, ST, ani dokumentacja projektowa nie podają inaczej można stosować  stalowe pręty kotwiące o średnicy  14 mm i aluminiowe o średnicy 20 mm.

Całkowita długość pręta powinna wynosić 50 cm, natomiast długość zakotwienia w  krawężniku powinna odpowiadać wymaganiom producenta żywicy i wynosić nie mniej niż 10 cm.

2.2.4.2. Klej do mocowania prętów

Kotwy powinny być wklejane w krawężnik za pomocą żywicy epoksydowej, dostarczonej przez producenta jako gotową do użycia, w firmowych aplikatorach (kartuszach).  Utwardzona żywica powinna mieć wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach co najmniej 90 MPa wg PN-EN 196-1 [9].

2.2.5. Materiały do spoinowania

2.2.5.1. Taśma asfaltowa

Jeśli ST, ani dokumentacją projektowa nie precyzują inaczej do uszczelniania spoin między krawężnikiem i nawierzchnią można stosować taśmy asfaltowe o właściwościach podanych w tabeli 7.

Tabela 7. Wymagania wobec taśm asfaltowych

| Właściwość | Metoda badawcza | Dodatkowy opis warunków badania | Wymaganie |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura mięknienia PiK | PN-EN 1427 [20] |  | ≥90°C |
| Penetracja stożkiem | PN-EN 13880-2 [21] |  | 20 do 50 1/10 mm |
| Odprężenie sprężyste (odbojność) | PN-EN 13880-3 [22] |  | 10 do 30% |
| Zginanie na zimno | DIN 52123 [24] | test odcinka taśmy o długości 20 cm w temperaturze 0 °C badanie po 24 godzinnym kondycjonowaniu | Bez pęknięcia |
| Możliwość wydłużenia oraz przyczepności taśmy | PN-EN 13880-13 [23] | W temperaturze -10°C | ≥10% ≤1 N/mm2 |

2.2.5.2. Kit uszczelniający

Do uszczelniania przerw między elementami krawężników oraz między krawężnikiem i betonem kapy należy stosować elastyczny materiał zbliżony kolorem do naturalnego koloru granitu, nadający się do stosowania na zewnątrz, w typowych warunkach ruchu drogowego tj. odporny na warunki atmosferyczne, jak niskie i wysokie temperatury, promienie UV, wysoką wilgotność, na bitumy, sole odladzające  itp.

Można stosować materiał uszczelniający spełniający wymagania normy PN-EN 15651-4 [25], przeznaczony do stosowania na zewnątrz na przejściach dla pieszych, w niskich temperaturach (oznaczony symbolem PW EXT-INT CC), spełniający wymagania wg powyższej normy:

- utrata objętości wg PN-EN ISO 1056 3 [26]: ≤10%,

- trwałość: spełnia,

- zmiana modułu siecznego wg PN-EN 15651-4 [25]: ≤ 50%,

- sztuczne starzenie pod wpływem warunków atmosferycznych wg PN-EN ISO 11431 [27]: spełnia.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

3.2.1. Sprzęt do przygotowania podłoża i podlewki

Do oczyszczenia podłoża (izolacji) Wykonawca powinien dysponować:

- szczotkami,

- odkurzaczem przemysłowym.

Do przygotowania materiału na podlewkę Wykonawca powinien dysponować:

- czystym naczyniem o odpowiedniej wielkości,

- mieszadłem wolnoobrotowym (<500 obr/min).

3.2.2. Sprzęt do wklejania kotew

Do kotwienia prętów w krawężniku Wykonawca powinien stosować:

- wiertarkę udarową (jeśli otwory nie zostaną wykonane w wytwórni),

- kartusze z żywicą dostarczone przez producenta żywicy,

- pompki kompresorem bezolejowym.

3.2.3. Sprzęt do wykonania uszczelnień

Kit uszczelniający należy aplikować urządzeniem dostarczonym przez producenta, np. specjalnym pistoletem, w którym umieszcza się kartusz z preparatem.

# 4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.

## 4.2. Transport i składowanie krawężników

Krawężniki kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok siebie, na drewnianych podkładach, długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej o grubości nie mniejszej niż 5 cm. Wszystkie użyte do pakowania taśmy metalowe powinny być odporne na korozję.

Krawężniki z materiałów kamiennych można przechowywać na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkości w sposób zabezpieczających przed uszkodzeniem.

## 4.3. Transport i składowanie prętów kotwiących

Pręty kompozytowe mogą być dostarczane w kręgach lub wiązkach prętów prostych zabezpieczonych taśmą z tworzywa sztucznego. Składowanie prętów kompozytowych powinno odbywać się w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz mechaniczne uszkodzenie powierzchni prętów. Pręty powinny być chronione przed działaniem wysokiej temperatury, promieniowania ultrafioletowego oraz nie mogą mieć styczności z substancjami chemicznymi, jak rozpuszczalniki czy benzyna.

Transport prętów kompozytowych może odbywać się dowolnymi środkami transportu, z odpowiednim zabezpieczeniem ładunku.

Pręty stalowe powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z zamówieniem.

Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

## 4.4. Transport i składowanie zaprawy na podlewkę

Produkt należy prawidłowo składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temperaturze pomiędzy +5°C a +25°C, o ile karta techniczna materiału nie przewiduje inaczej. Chronić przed wilgocią. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Czas składowania w oryginalnym opakowaniu nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty produkcji.

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

## 4.5. Transport i magazynowanie materiałów uszczelniających

Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport opakowań z materiałami może się odbywać dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zachowania warunków określonych przez producenta. Podczas transportu opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronić przed wpływem działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Należy przestrzegać terminu ważności produktu. Niespełnienie warunków przechowywania i transportu może spowodować utratę właściwości materiałów uszczelniających, w szczególności przedwczesną utratę kształtu taśmy asfaltowej, zlepienie się zwojów, zmniejszenia właściwości lepiących, zbytnią kruchość papieru przekładkowego, usztywnienie taśmy.

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Przygotowanie krawężnika

Zaleca się, aby krawężniki były dostarczone z wytwórni z wywierconymi otworami  pod kotwy. Jeśli to nie jest możliwe, kotwy należy wklejać w otwory wywiercone na budowie, przestrzegając warunków wykonania:

- należy wywiercić wiertarką udarową otwór o wymaganej średnicy i głębokości. Średnicę otworu w zależności od średnicy kotwy powinien określić producent żywicy. Należy wykonać 2 otwory na 1 element krawężnika o długości 1 m,

- otwór przedmuchać pompką lub sprężonym powietrzem, zaczynając od dna otworu (co najmniej 2 razy). Uwaga: kompresor musi być bezolejowy! Następnie otwór należy starannie oczyścić okrągłą stalową szczotką, co najmniej 2 razy. Średnica szczotki musi być większa od średnicy otworu,

- powtórzyć czynności z pkt.b) dwukrotnie,

- przygotować kartusz z żywicą, zastępując nakrętkę końcówką mieszającą i umieścić go w pistolecie; w przypadku krótkiej przerwy w pracy, końcówka mieszająca może pozostać na kartuszu. Jeżeli materiał stwardnieje w końcówce, należy ją wymienić na nową,

- nacisnąć spust pistoletu dwa razy do uzyskania jednorodnego (jednobarwnego) kleju. Nie należy stosować tej porcji kleju. Zwolnić nacisk na spust i oczyścić wylot dyszy za pomocą szmatki. Wypełniać otwór klejem, zaczynając od jego dna. W miarę wypełniania otworu, należy powoli wysuwać dyszę. Nie wolno dopuścić do powstania w otworze pustek. W przypadku trudności z wypełnieniem otworu  można stosować rurki przedłużające,

- następnie należy wcisnąć kotwę z jednoczesnym ruchem obrotowym w wypełniony klejem otwór. Część kleju musi wypłynąć na zewnątrz. Uwaga: kotwa musi być osadzona w otworze przed upływem czasu żelowania kleju. W czasie utwardzania kleju kotwa nie może być poruszana lub obciążana,

- narzędzia należy umyć natychmiast po użyciu przy pomocy środka rekomendowanego przez producenta kleju. Dokładnie należy umyć ręce i skórę ciepłą wodą z mydłem.

5.2.2. Przygotowanie podłoża i podlewki pod krawężnik

Podlewkę pod krawężnik należy wykonać na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w paśmie krawężnika w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji wykonanej zgodnie z OST M-15.02.03 [2], po ułożeniu na izolacji drenów za krawężnikiem (od strony kapy) oraz pod nim, zgodnie z OST M-16.01.03a [3].

Podłoże pod krawężnik  należy oczyścić – powinno być wolne od zatłuszczeń, kałuż, zastoin wody i luźnych, niezwiązanych cząstek i innych substancji pogarszających przyczepność lub ograniczających zwilżalność.

Spodnią powierzchnię krawężników należy nawilżyć.

Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy przygotować do aplikacji wlewając odpowiednią ilość wody (ok. 10%) do czystego naczynia, a następnie podczas mieszania, dodawać suchą zaprawę. Aby ograniczyć napowietrzanie należy stosować wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne, mieszając nie krócej niż 3 minuty. Następnie konieczna jest dwu-trzyminutowa pauza do przereagowania ze sobą składników zaprawy. Po tej przerwie niezbędne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio przygotowanej masy. Bezpośrednio  przed zastosowaniem, materiał powinien stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza.

## 5.3. Ustawianie krawężników na podlewce (zaprawie niskoskurczowej)

Jeśli producent nie podaje inaczej, temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nanoszenia zaprawy nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +30°C.

Ułożenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementów oporowych z listew lub płyt, między które wlewa się materiał podlewki. Materiał podlewki należy układać z niewielkim nadmiarem w stosunku do dokumentacji projektowej biorąc pod uwagę nieznaczne dogęszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawą krawężnika. Ustawienie krawężnika winno uwzględniać poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem nawierzchni.

Grubość podlewki powinna być zgodna z wymaganiami producenta zaprawy, zwykle  minimalna grubość wynosi 0,5 cm, maksymalna 5,0 cm. Krawężniki należy montować  poprzez mocne wciśnięcie w świeżą zaprawę i wyregulowanie. Krawężniki należy ustawiać z przerwą 3-5 mm. Po ułożeniu elementów krawężnikowych należy usunąć deskowanie podlewki i wykończyć skosy podlewki. Poszerzenie ławy nie powinny przekraczać 3 cm. Kolejne krawężniki powinny licować ze sobą, tzn nie mogą występować między nimi uskoki

Świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt intensywnym odparowaniem i mrozem przez co najmniej 2 doby. Zaprawa  zwykle osiąga pełne parametry mechaniczne po 56 dniach.

Uwaga: Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

## 5.4. Spoinowanie

Po ustawieniu krawężnika należy odczekać minimum 6 godzin do spoinowania.

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem elementów. Jeżeli producent tego wymaga, powierzchnie należy zagruntować przed wypełnieniem szczeliny środkiem uszczelniającym.

5.4.1. Uszczelnienie między krawężnikiem i warstwą ścieralną nawierzchni

Taśmę należy zamontować przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni.

Krawędź krawężnika należy oczyścić z zanieczyszczeń. Taśmę asfaltową należy rozwinąć i przyciąć na pożądaną długość, odrywając papier separacyjny płaskim narzędziem względnie ręką mocno przycisnąć stroną z klejem do krawędzi.

Elastyczne i płynne połączenie taśmy z wbudowywanym asfaltem następuję poprzez nadtopienie względnie stopienie taśmy. Temperatura wbudowywanej masy bitumicznej jest wystarczająca, aby rozgrzać taśmę o grubości 10 mm do temperatury 120°C i tym samym stworzyć pewne połączenie. Taśma powinna wystawać 5 mm ponad krawędź nawierzchni (przy asfalcie lanym na jednej płaszczyźnie z krawędzią). Po wbudowaniu gorącej masy mineralno-asfaltowej nadmiar taśmy należy zawałować na równi z nawierzchnią.

W przypadku gdy wbudowywana mieszanka mineralno-bitumiczna nie ma odpowiedniej temperatury może to mieć negatywny wpływ na tworzone połączenie taśmą.

Uwaga: Specjalny klej na taśmie służy wyłącznie do tymczasowego przymocowania taśmy do momentu nałożenia gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej i nie zastępuje stopienia i wtopienia taśmy w przylegające powierzchnie. W celu polepszenia przyczepności taśmy przy wbudowywaniu zaleca się pokrycie krawędzi środkiem gruntującym zalecanym przez producenta taśmy.

5.4.2. Uszczelnienie między elementami krawężników i między krawężnikiem i betonem kapy

Przed wykonaniem uszczelnienia między krawężnikiem i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsowej należy uformować szczelinę o szerokości 10 mm i odpowiednio większej głębokości, aby po wciśnięciu w nią uszczelki w postaci ściśliwej gąbki o średnicy ok. 12 mm uzyskać kwadratowy (10×10 mm) przekrój szczeliny.   Szczelinę można uformować np. przez włożenie przed betonowaniem zabudowy listwy ze styropianu. Po usunięciu styropianu należy w szczelinie umieścić uszczelkę jak wyżej i wypełnić szczelinę kitem za pomocą urządzenia rekomendowanego przez producenta.

Styki między krawężnikami należy uszczelniać w trakcie układania krawężników, przez naniesienie warstwy kitu na powierzchnię stykową kolejnego elementu krawężnika i dociśnięcie układanego krawężnika do poprzedniego. Uszczelnienie można wykonać też  po ustawieniu krawężników z zachowaniem szczelin między nimi o szerokości  3-5 mm i wprowadzeniu w nie kitu za pomocą systemowego aplikatora.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6.

## 6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (deklaracje właściwości użytkowych, oceny techniczne, aktualne aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

## 6.3. Kontrola materiałów na budowie

Na placu budowy należy skontrolować:

- wygląd zewnętrzny krawężników.

Krawężniki powinny być bez uszkodzeń, bez rys, odprysków, krawędzie nie mogą być obłupane, nie powinny nosić śladów uszkodzeń powstałych w transporcie.

Należy porównać elementy z próbką odniesienia wg pkt. 2.2.1.3. Porównanie krawężnika do wbudowania z próbką odniesienia powinno polegać na obserwacji tych elementów umieszczonych naprzeciwko siebie, z odległości dwóch metrów, w warunkach normalnego oświetlenia i zapisaniu widocznych różnic w wyglądzie, strukturze i barwie. Na podstawie tych różnic Inżynier oceni, czy materiał do wbudowania odpowiada warunkom zamówienia.

Należy też skontrolować rozstaw otworów na kotwy w krawężniku kamiennym: nie powinien się różnić od założonego o ± 1 cm,

- stan opakowań zaprawy do wykonania podlewki niskoskurczowej i żywicy epoksydowej.

Opakowania nie powinny wykazywać uszkodzeń transportowych,

- pręty kotwiące: powinny być proste, czyste, bez uszkodzeń powłoki cynkowej (jeśli dotyczy),

- kit uszczelniający: powinien być dostarczony w zamkniętym, nieuszkodzonym oryginalnym pojemniku producenta.

## 6.4. Kontrola podczas wykonywania robót

6.4.1. Kontrola wklejania kotew

Należy skontrolować:

- stan otworu przed wprowadzeniem żywicy – otwór powinien być czysty i suchy,

- stan kotew – powinny być czyste i proste,

- wypełnienie otworu żywicą – otwór należy wypełnić na ok.3/4 jego długości, po umieszczeniu w nim kotwy nadmiar żywicy powinien być usunięty szpachelką.

6.4.2. Kontrola ustawiania krawężnika

Należy skontrolować:

- podłoże pod krawężnik – dodatkowa warstwa papy pod krawężnikiem powinna być czysta, wolna od zatłuszczeń, kałuż, zastoina wody, luźnych niezwiązanych cząstek i innych niezwiązanych cząstek pogarszających przyczepność lub ograniczających zwilżalność

- wygląd zaprawy – powinna być homogeniczna (dokładnie wymieszana)

- grubość ułożonej świeżej zaprawy – powinna uwzględniać ciężar krawężnika

6.4.3. Uszczelnianie spoin

Należy kontrolować:

- warunki atmosferyczne – powinny być zgodne z instrukcją producenta,

- czas, jaki upłynął od ustawienia krawężnika na podlewce – powinien wynosić co najmniej 6 godzin,

- stan szczelin – powinny być czyste, wolne od zatłuszczeń, jeśli producent tak wymaga – zaimpregnowane lub nawilżone; szczelina między krawężnikiem i kapą powinna być częściowo wypełniona uszczelką, a uzyskany przekrój do wypełnienia kitem powinien mieć wymiary 10×10 mm.

6.4.4. Kontrola zamontowanego krawężnika

Jeżeli dokumentacja projektowa, ani ST nie przewidują inaczej można przyjąć następujące dopuszczalne odchyłki ustawienia krawężnika:

- dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, mierzone łatą o długości 4,0 m  nie powinno być większe niż 0,5 cm,

- dopuszczalne odchylenie  górnej płaszczyzny krawężnika  mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinno być większe niż 0,5 cm,

- rzędna górnej powierzchni krawężnika mierzona co 10 m nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż ±0,5 cm,

- odchylenie linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej mierzone co 10 m nie powinno przekraczać  ±1,0 cm,

- szczeliny między elementami krawężnika oraz między krawężnikiem i kapą powinny być całkowicie wypełnione,

- w styku pomiędzy krawężnikiem a warstwą ścieralną nawierzchni, przed wbudowaniem masy mineralno-asfaltowej, taśma asfaltowa powinna wystawać 5 mm ponad krawędź nawierzchni (przy asfalcie lanym na jednej płaszczyźnie z krawędzią). Po wbudowaniu gorącej masy mineralno-asfaltowej nadmiar taśmy powinien być  zawałowany na równi z nawierzchnią.

# 7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest  m (metr) krawężnika kamiennego ułożonego na podlewce niskoskurczowej.

# 8. Odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- ułożenie drenów pod i za krawężnikiem (wg OST M-16.01.03a [3]),

- ułożenie podlewki pod krawężnikiem,

- wklejenie kotew.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej OST.

# 9. Podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena   1 m (metra) wykonanego krawężnika kamiennego na obiekcie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie krawężników: osadzenie kotew, nawilżenie spodu krawężnika,

- oczyszczenie podłoża pod podlewkę,

- wykonanie podlewki pod krawężnik z zaprawy niskoskurczowej i jej pielęgnacja,

- ustawienie krawężnika wraz z jego regulacją,

- uszczelnienie spoin,

- wykonanie badań wg pktu 6 OST,

- oczyszczenie miejsca robót.

## 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

Ułożenie drenów za i pod krawężnikiem płatne jest wg OST M-16.01.03a [3].

# 10. Przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | M-15.02.03 | Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej |
| 3. | M-16.01.03a | Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego |

## 10.2. Normy

| 4. | PN-EN 1343 | Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. |
| --- | --- | --- |
| 5. | PN-EN 12371 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności |
| 6. | PN-EN 12372 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod wpływem siły skupionej |
| 7. | PN-EN 13755 | Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym |
| 8. | PN-EN 12407 | Metody badań kamienia naturalnego. Badania petrograficzne |
| 9. | PN-EN 196-1 | Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości. |
| 10. | PN-EN 12190 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej |
| 11. | PN-EN 1542 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez oderwanie. |
| 12. | PN-EN 12617-4 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Część 4 : Oznaczanie skurczu i wydłużenia. |
| 13. | PN-EN 13057 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie odporności na absorpcję kapilarną. |
| 14. | ISO 10406-1 | Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete — Test methods — Part 1: FRP bars and grids (Materiały kompozytowe z włóknem (FRP) do zbrojenia betonu. Metody badań. Część 1-Prety i siatki FRP) |
| 15. | PN-EN 10088-3 | Stale odporne na korozję. Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia |
| 16. | PN-EN 754-2 | Aluminium i stopy aluminium. Pręty i rury ciągnione na zimno. Część 2: Własności mechaniczne |
| 17. | PN-EN 10080 | Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. |
| 18. | PN-EN ISO 1461 | Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań |
| 19. | PN-EN 10204 | Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli |
| 20. | PN-EN 1427 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula |
| 21. | PN-EN 13880-2 | Zalewy szczelin na gorąco. Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji stożka w temperaturze 25°C |
| 22. | PN-EN 13880-3 | Zalewy szczelin na gorąco. Część 3: Metoda badania określająca penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność) |
| 23. | PN-EN 13880-13 | Zalewy szczelin na gorąco. Część 13: Metoda badania wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności) |
| 24. | DIN 52123 | ## Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) |
| 25. | PN-EN 15651-4 | Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków i przejściach dla pieszych. Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych |
| 26. | PN-EN ISO 10563 | Budynki i budowle. Kity. Określanie zmiany masy i objętości |
| 27. | PN-EN ISO 11431 | Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego przez szkło |

## 10.3. Inne dokumenty

28.	Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/12 Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych

29.	Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/6 Pomiar przyczepności przez odrywanie