#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

#### D - 04.06.01

#### Mieszanki betonowe – podbudowa, nawierzchnia

# 1. WSTĘP

- Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź o szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) bądź o ogólnej specyfikacji technicznej (ST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu w ramach zadania podanego w  STWiORB  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji zadania określonego w ST D-00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem w-wy podbudowy i nawierzchni  z  mieszanki betonowej C20/25.

- Grubość warstwy podbudowy i warstwy nawierzchni wg dokumentacji projektowej.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Podbudowa betonowa – w-wa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiada określonej klasie C i stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogi.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Zakłada się że beton zostanie zakupiony przez wykonawcę z węzła betoniarskiego. Beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206. 	W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane dodatki. . Przy wyborze dodatku  należy uwzględnić jego kompatybilność  z cementem.

Niedopuszczalne jest doliczenie dodatków mineralnych do zawartości cementu i do wskaźnika wodnocementowego.

## 2.2. Cement

- Beton powinien być wykonany na bazie cementu portlandzkiego, portlandzkiego z dodatkami, hutniczego   -  klasy 32,5 i wyżej  wg PN-EN 197-1.

- Zawartość cementu w mieszance – co najmniej 260 kg/m3 .

## 2.3. Kruszywo

- Kruszywo do betonu  powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12620 o uziarnieniu: kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat. GF80, kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.

- Mrozoodporność F4, Zawartość siarki - AS 0,2 . Nasiąkliwość <=2%.

## 2.4. Woda

- Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008.

## 2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu

- Do pielęgnacji podbudowy z betonu mogą być stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- włókniny

- piasek i woda.

- preparat do pielęgnacji świeżego betonu

2.6 Dodatki i domieszki

Domieszki powinny spełnić wymagania  PN-EN 934-2 Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie mieszanki. Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada wymaganiom norm europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4).

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z betonu

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- układarek albo równiarek  do rozkładania  mieszanki betonowej- jeżeli  możliwe jest wykorzystanie na małych powierzchniach,

- walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

Rodzaj, a także liczba potrzebnego sprzętu zostanie dobrana przez Wykonawcę w zależności od wymagań wynikających ze specyfiki prowadzonych robót ziemnych

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Mieszankę należy przewozić samochodami samowyładowczymi odpowiednio zabezpieczoną przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

## 5.2. Projektowanie mieszanki  betonu

Projektowanie mieszanki  betonu powinno być zgodne z PN-EN 206 i polegać na:

- ustaleniu krzywej uziarnienia,

- oznaczenia maksymalnej gęstości objętościowej i wilgotności optymalnej mieszanki kruszywa z cementem o założonej zawartości cementu,

- obliczenia ilości składników w 1m3 mieszanki betonowej,

- wykonanie próbek kontrolnych,

- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie,

- ustalenie ostatecznego składu mieszanki. Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

## 5.3. Właściwości  betonu.

Beton drogowy powinien spełniać wymagania określone poniżej

- - zgodność z normą PN-EN 206

- - beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej,

- - rodzaj cementu zgodnie z ST

- - współczynnik w/c - do 0,65

- klasa konsystencji  -odpowiednik gęsto plastycznej lub plastycznej– konsystencję określa wykonawca.

-    klasa ekspozycji- XC1

- -kruszywo o uziarnieniu ciągłym (wg PN-EN12620) o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5 mm

- -rozwój wytrzymałości – określany przez Wykonawcę.

Mrozoodporność  przy badaniu metodą bezpośrednią wg PN-B -06250 po 25 krotnemu zamrażaniu i odmrażaniu w wodzie. Ubytek masy próbki nie więcej niż 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie  nie więcej niż 20%.

## 5.4. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowy betonowe powinny być wykonywane w temperaturze powietrza nie niższej niż +5C i nie wyższej od +25C (w ciągu całej doby). Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powyżej +25C pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy +30C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie powierzchni  betonowej w temperaturze powietrza poniżej +5C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej do czasu osiągnięcia bezpiecznej wytrzymałości. Przy temperaturze powietrza poniżej -3C betonowanie należy przerwać.

Betonowania nie można wykonywać podczas obfitych opadów deszczu.

## 5.5. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę z  betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Podłoże pod układaną warstwę powinno być zgodne z zaprojektowanym profilem.

## 5.6. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania nie powinien powodować:

- segregacji składników,

- zmiany składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obniżenia temperatury, przekraczającej granicę określoną przez producenta.

## 5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z  betonu przywożonego samochodem  wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 5 do 25 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze warstwy pierwszej. W przypadku betonowania „z gruszki”, podbudowę należy wykonać na pełną głębokość.

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie sprzętem dostosowanym do metody betonowania. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

## 5.8. Wykonanie szczelin

Spoiny skurczowe należy wykonać co 4 - 6 m oraz między odcinkami betonowania poprzez nacięcie podbudowy do głębokości 1/3 wysokości warstwy betonowej. W przypadku wypełnienia spoin stosuje się masy bitumiczne na zimno lub gorąco posiadające ważną aprobatę. Można zastosować inne materiały proponowane przez Wykonawcę, jeżeli ich skuteczność jest potwierdzona przez producenta. W zależności od zastosowanych materiałów przygotowanie spoin do wypełnienia, gruntowanie i aplikację materiałów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  Szerokość spoiny zazwyczaj wynosi 3-5 mm i rozszerzenie z fazowaniem na gr. 3cm – 10-15mm

## 5.9. Pielęgnacja warstwy podbudowy

Warstwa z  betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

- przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

- przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,

- przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

- pielęgnacja wodą

- zastosowanie preparatu do pielęgnacji świeżego betonu zgodnie z instrukcją producenta

Inne środki pielęgnacji proponuje wykonawca.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów do momentu osiągnięcia przez mieszankę betonową 60% jej wytrzymałości.

5.10. Utrzymanie warstwy podbudowy z betonu

Warstwa z  betonu po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw nawierzchni  betonu, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych i poruszania się sprzętu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstw.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Badanie właściwości składników mieszanki betonowej jak i właściwości samej mieszanki należy do zadań Producenta i winna być zgodna z PN-EN 206 i norm w niej powołanych.

W trakcie wbudowywania Wykonawca powinien wykonać:

- sprawdzenie grubości podbudowy (metody: niwelacja, pomiar na zakończenie działki roboczej lub z odwiertu, georadar lub inna proponowana przez Wykonawcę - minimum 1 raz /zatokę autobusowej lub 3 razy na 1 km drogi.

- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu  -3 próbki/zatokę lub   3 próbki /1km drogi wg  PN-EN 12390-3 i/lub wg PN-EN 12504-1

- oznaczenie mrozoodporności –  1 raz na betonowanie, lecz nie rzadziej 1 raz na 5000m3

## 6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni z  betonu

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów

Tabela Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów | Tolerancja w stosunku do projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość | 1 raz – dotyczy zatoki autobusowej lub co 200 m | +10 cm, 5 cm. |
| 2 | Równość podłużna | W min. 3 miejscach (pomiar łatą 3 metrową lub poziomicą)– dotyczy zatoki autobusowej. | Podbudowa zasadnicza: < 9mm ( GP) < 12mm ( G,Z) < 15mm ( L,D i niżej) |
| 3 | Równość poprzeczna |  |  |
| 4 | Spadki poprzeczne*) |  |  0,5 %. |
| 5 | Rzędne wysokościowe | W co najmniej trzech punktach charakterystycznych – dotyczy zatoki autobusowej lub co | +1 cm, +0 cm. |
| 7 | Grubość warstw | Podano w pkt 6.2.1. |  1 cm, |

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostką obmiaru jest:

-  m2 podbudowy betonowej

- m2 nawierzchni betonowej

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

# Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres  wykonania 1 m2 nawierzchni/podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą w kopalni,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub pośrednio na odkład  a potem na miejsce wbudowania.

- rozłożenie mieszanki,

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, wykonanie dylatacji.

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej i przywołanych normach,

- utrzymanie warstwy w czasie robót.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| PN-EN 197-1 | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku |
| --- | --- |
| PN-EN 206 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |

| PN-EN 934-2 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania |
| --- | --- |
| PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania laboratoryjne |
| PN-S-96013 | Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania |
| PN-S-96014 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. |
| BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |
| PN-EN 12620 | Kruszywa do betonu |
| PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| PN-EN 12504-1 | Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie |